## Slide 1
现代先进玻璃
刘小峰
材料科学与工程学院
xfliu@zju.edu.cn
2022-12-19

## Slide 2
光学玻璃
激光玻璃
玻璃光纤
微晶玻璃
生物玻璃
主要内容

## Slide 3
无处不在的玻璃

## Slide 4
光学玻璃
无色光学玻璃
颜色滤光玻璃（滤色玻璃）
原子技术玻璃（耐辐照玻璃及防护玻璃）
红外光学玻璃

## Slide 5
无色光学玻璃的基本要求
具有特定光学常数，一致性好；
高度透明性，高度物化均匀性；
一定化学稳定性、耐热性和机械强度；
原料要求高，特别控制含铁量Fe2O3≤0.005％；
采用单坩埚间歇法和小池炉连续法，精炼用白金（Pt）坩埚；
采用精密退火，退火速率最低0.2-1℃／h。

## Slide 6
光学玻璃的主要评价指标
光吸收系数α：用白光通过玻璃中每cm路程内的透过率T的自然对数负值表示 。
条纹度：条纹状包裹物。
折射率： n＝c／d ，c、d分别表示光在真空和玻璃中传播速度。
n=Σniγi ni 为组分i 折射率、γi为组分摩尔数
色散：折射率随波长改变的特性。
光学均匀性和应力双折射 ：
成分不均匀性或应力差异引起局部折射率不一样，材质表征称为应力双折射， 换算成单位间距光程差δ(nm/cm)。

## Slide 7
几种常用的无色光学玻璃

## Slide 8
着色的光学玻璃
定义：
对光谱具有选择吸收（或能透射）各种颜色的光学玻璃称为颜色滤光玻璃。由于吸收某波长，透过光则呈现所吸收波长的补色，又称为颜色玻璃或有色玻璃。用途：用于光学仪器中作为滤色元件，形成单色光用于某些仪器，滤去其它光波对仪器的干扰，也用于激光防护等领域。

## Slide 9
滤光片玻璃

## Slide 10
着色的光学玻璃的分类
按光谱性能分：
  截止型颜色滤光玻璃
  选择吸收性滤光玻璃
  中性暗型滤光玻璃
  （在400一700 nm光谱范围内有较均匀吸收的滤光玻璃）
按着色剂分：
  离子着色（Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co 、Ni、Ce、Pr、Nd等。）
  胶体着色（ Cu、Ag、Au、Pt；
  非金属元素S、Se、Te；化合物CdS、FeS、Sb2S3等。 ）
  半导体着色（CdS和CdSe混合着色）

## Slide 11
光致变色玻璃
受蓝紫、紫外等短波长光或日光照射后，在可见光区产生光吸收而自动着色，着色深度随光照强弱而变，光照停止，可逆地自动恢复到初始透明态(又称光色玻璃)。
许多有机物、无机物都有此光致变色性能，但光色玻璃可以长时间反复变色而无疲劳现象（老化），且机械强度好，化学稳定性好，制备简单，可获得稳定且形状复杂的制品。

## Slide 12
光致变色原理
无光照时，含卤化银的玻璃种微观晶体对光的散射极小，玻璃高度透明。
光照下，卤化银北从紫到蓝很宽的光照所激发，产生反应析出游离银原子核卤素原子。众多银原子由于散射而着色。
去除光照后，原子间发生可逆化学作用，形成卤化银，玻璃恢复透明。

## Slide 13
电致变色玻璃
电致变色玻璃(Smart Glass)，在电场作用下引起颜色变化的玻璃，这种变化是可逆的、连续可调的。
WO3 + xA+ + xe- = AxWO3 (0<x<1)
A为正离子（H，Li），产物为金属钨青铜，颜色来自不同晶格位置上的钨电子跃迁。
电致变色原理：
在热致变色、光致变色以及电致变色三种激励方式对制冷和照明所需能量来看，电致变色器件节能效果最佳。
特点：响应慢，但寿命、记忆效应和循环次数上存在较大优势。

## Slide 14
电致变色玻璃的应用
汽车玻璃——调节光强
建筑窗玻璃——节能
军用飞行器——隐身

## Slide 15
核技术光学玻璃
玻璃的辐照着色
普通光学玻璃经过相当剂量的辐射作用后，都明显变暗，而较高剂量的高能辐射还能够使玻璃变成完全不透明 。
辐照着色的机理
物质吸收辐射能量后，产生电离，释出的电子与结构中的正空位复合，形成了F型色心(正电荷又可被负空位捕获，形成V型色心)。因为被色心束缚的电子或空位都具有一定的能带结构，其能级间距相当于可见光的光量子能，因此它们在可见光照射下会呈现出颜色。由于玻璃中存在着各种各样的缺陷，因此经辐照后，就会形成各类色心。

## Slide 16
耐辐射光学玻璃
定义：
是特殊的无色光学玻璃，耐较高剂量的γ射线和χ射线，不会在可见光波段产生色心。
能够改善玻璃辐照稳定性的离子有：
Ce4+、cr3+、Mn4+、As5+、Sb5+、Fe3+以及其它的多价离子，这些离子通常称为抑制剂(或稳定剂)。
耐辐照的机理（以CeO2为例）：
含有Ce02的耐辐射光学玻璃在受到高能辐射作用后：
Ce4+  e→Ce3+
Ce4+和Ce3+的光谱吸收带均在紫外波段，即铈离子的任何价态的氧化物在可见光区域都没有吸收峰，因而不致影响玻璃的着色。

## Slide 17
辐射防护玻璃
具有能够防止X射线、β射线、γ射线对人体产生危害的特殊玻璃材料。
种类：
PbO-CdO-SiO2：吸收γ射线、快、慢中子；
PbO-Bi2O3- SiO2：较高吸收X射线、γ射线的能力；
84PbO2·2Ta2O5·14B2O3：吸收γ射线能力最大；
BaO-PbO-B2O3：吸收γ射线、中子等等。

## Slide 18
激光玻璃
激光产生原理
谐振腔
增益材料
各种稀土离子掺杂的玻璃可作为激光器的关键增益材料

## Slide 19
红宝石激光器

## Slide 20
激光点火（惯性约束核聚变）：Inertial Confinement Fusion （ICF）

## Slide 21
美国NIF（national ignition facility）的巨型激光装置

## Slide 22
NIF使用的激光钕玻璃：钕（Nd）掺杂磷酸盐玻璃

## Slide 23
磁光玻璃
磁光效应：
介质在磁场作用下（磁场可以是介质本身固有磁场，也可以是外加感生磁场）产生光学各向异性变化的物理效应（包括反射率、透射率、偏振等）。包括塞曼效应、磁光法拉第效应、科顿-穆顿效应和磁光克尔效应等。
这些效应均起源于物质的磁化，反映了光与物质磁性间的联系。
法拉第旋光效应：
一束偏振光通过透明玻璃，当沿通光方向施加磁场H，见右图，透过光波的偏振面就产生磁致偏转。旋转角度和传播距离长庹和通过方向磁场强度成正比。有非互易性(通常做光隔离器)。

## Slide 24
法拉第旋光效应
光振动方向发生偏转的角度ψ与磁感应强度B和光穿越介质的长度l的乘积成正比，即ψ＝VBl，比例系数V称为费尔德常数 。
偏转方向取决于介质性质和磁场方向 ，V 值还与波长和温度有关 。
磁光玻璃（大都是一些稀土离子掺杂的玻璃）
与单晶体比较，玻璃的V值虽较小，但易制得均匀的各向同性、大尺寸制品，增大l，实际上就使θ增大。所以愿用玻璃制造磁光元件。

## Slide 25
磁光玻璃的应用
光隔离器
是一种光的单向传输器件，可以保障多级光学器件免受后级反馈光的干扰。
要求：高透过率、大的费尔德常数和稳定的工作特性。

## Slide 26
其他功能玻璃
电磁功能玻璃
功 能 | 玻 璃 名 称 | 组 成 举 例 | 应 用 及 其 它
电子导电 离子导电 超声波延迟 磁性 基板 电磁波吸收与屏蔽 二次电子发射 | 电子导电玻璃 光电导玻璃 快离子导电玻璃 延迟线玻璃 逆磁性玻璃 完全逆磁性(超导体)玻璃 顺磁性玻璃 铁磁性玻璃 显示器基板玻璃 太阳电池玻璃 电磁波吸收玻璃 耐辐射玻璃 二次电子发射玻璃 | V2O5-P2O5 As-Se-Te-Se AgI-Ag2O-P2O5 K2O-PbO-SiO2 含PbO光学玻璃 Mo80P10B10、Tc=9K 含稀土金属离子玻璃 Co70Fe5Si15B10 CdO-Gd2O4-B2O3 含Ceo2的氧化物玻璃 PbO-BaO- K2O -SiO2 | 存储开关、图像记录 电视摄像管元件 固体电池 电视机延迟线元件 法拉第旋转玻璃 高温超导线材 激光玻璃、磁光玻璃 磁头 平面显示器基板 太阳电池基板 吸收中子射线 微通道板

## Slide 27
其他功能玻璃
热学、力学及机械功能玻璃
功 能 | 玻 璃 名 称 | 组 成 举 例 | 应 用 及 其 它
耐热冲击 加热软化 隔热性 高弹性模量 高强高轫性 机械加工性 | 低膨胀玻璃 低膨胀微晶玻璃 封接玻璃 中空玻璃、加气玻璃 高扬氏模量氧氮玻璃 高轫性微晶玻璃 高轫性玻璃基复合材料 云母微晶玻璃 | SiO2、 SiO2-TiO2 LiO2-Al2O3- SiO2 PbO-B2O3-SiO2 PbO-ZnO2-B2O3 Mg-AL-S-O-N 各种微晶玻璃 SiC/β-锂辉石 氟金云母组成 (K2O-MgO-Al2O3-SiO2-F) | 光掩摸基板、天体望远镜、热交换器 光掩摸基板、天体望远镜、热交换器 电子器件的封接、涂层 建筑物窗户、冷柜等 复合材料增强纤维 机械结构材料 发动机部件 机械零件、绝缘材料

## Slide 28
高锟
2009年诺贝尔物理学奖
联通世界的玻璃光纤

## Slide 29
玻璃光纤的制造

## Slide 30
传输光纤的应用
光纤内窥镜
激光手术刀

## Slide 31
Loss (dB/km)
O band
(1260-1360)
E band
(1360-1460)
S band
(1460-1530)
C band
(1530-1565)
L band
(1565-1625)
U band
(1625-1675)
1300
1600
1500
1400
Wavelength (nm)
Opt. Commun. Window
EDFA
通讯用石英玻璃光纤
在1550nm处（C波段），石英光纤的损耗达到最低

## Slide 32
光纤放大器
远距离传播后信号会衰减，需要使用光纤放大器进行信号放大
D. Payne
E. Snitzer
Stimulated emission of Er3+
EDFA一般只能用于C波段的放大

## Slide 33
宽波段光纤放大器
Loss (dB/km)
O band
(1260-1360)
E band
(1360-1460)
S band
(1460-1530)
C band
(1530-1565)
L band
(1565-1625)
U band
(1625-1675)
1300
1600
1500
1400
Wavelength (nm)
Opt. Commun. Window
BBFA
EDFA
如何实现宽波段的光放大，来提高数据传输的带宽？

## Slide 34
Bi-doped
Optical amplification
Fiber laser
Bi掺杂的玻璃具有宽带近红外荧光发射，可以同时实现覆盖多个通信波段的光放大

## Slide 35
光纤激光器
稀土等活性离子激活的光纤也可以用作激光增益介质，用于光纤激光器的制造
光纤激光器具有结构简单，稳定性高等优点

## Slide 36
红外光学玻璃
主要指一类在中红外波段具有较高透过率的非氧化物玻璃体系
通常的玻璃在中红外波段几乎是不透明的

## Slide 37
硫属化合物玻璃
S、Se、Te。包括硫属单质、硫属之间，硫属与其它金属（As、Sb、Ge等）形成的玻璃。
通过硫属元素的“桥联”作用，形成线型或层状结构
半导体材料，透红外材料、熔封接材料
卤化物玻璃
通过卤族元素的“桥联”作用，形成架状、层状或链状结构
具有超低折射率和色散，低声子能量，重要的红外光学材料
红外光学玻璃

## Slide 38
红外光学玻璃的应用
红外大气窗口波段

## Slide 39
激光制导武器
激光遥感
红外光学玻璃主要用于红外光子器件的窗口材料

## Slide 40
红外玻璃光纤
CO2激光器工作波段10微米，普通石英光纤不能使用，需要使用硫化物制成的光纤

## Slide 41
微晶玻璃
微晶玻璃（glass ceramics）又称玻璃陶瓷
是指加有晶核剂（或不加晶核剂）的特定组成的基础玻璃，在一定温度制度下进行晶化热处理，在玻璃内均匀地析出大量的微小晶体，形成致密的微晶相和玻璃相的多相复合体。

## Slide 42
玻璃中微晶的几种形态
内部析晶
表面析晶

## Slide 43
微晶的形成
具有无序结构的玻璃是介稳态的，在一定温度下热处理，原子获得足够动能，会缓慢的形成微晶析出。

## Slide 44
低膨胀微晶玻璃
一般玻璃的热膨胀系数比较大，但是有些微晶玻璃可以通过组成设计，实现零热膨胀
President Ronald Regan presented the Nation Medal of Technology to Dr. Stookey in ceremonies at the White House in 1986.
Let me humbly suggest including a piece of Corning Ware, my invention…Corning ware has two things to recommend it; One, it is a product used in almost every home; and will last for a millennium. Pieces have been found unharmed in houses that have burned down.
Dr. Stookey

## Slide 45
感光并可蚀刻的微晶玻璃
感光机制
玻璃组成
蚀刻过程
紫外线曝光
析出Ag纳米颗粒，作为成核中心诱导析出Li2SiO3
大功率紫外线辐照
HF溶液蚀刻，形成图案
热处理整体晶化

## Slide 46
可切削加工的微晶玻璃
微晶的存在阻止了裂纹的扩展，使得其脆性有大大的改善

## Slide 47
透明微晶玻璃及光学应用
由于微晶的存在导致光的散射，使得很多微晶玻璃不透明
根据Rayleigh–Gans散射模型（微晶尺寸小于光波长，微晶含量低）：
材料中光的衰减来源于吸收和散射：
如何实现高透过率的微晶玻璃
降低微晶的尺寸（R），最好到30 nm以下
析出晶相与玻璃本体的折射率差（n）要小，最好小于0.1

## Slide 48
透明低膨胀微晶玻璃
大口径天文望远镜

## Slide 49
近红外宽带荧光微晶玻璃
γ-Ga2O3 GCs
超宽带近红外荧光=>宽带光放大
Ni2+在玻璃中为四配位，进入晶体后为6配位

## Slide 50
Loss (dB/km)
O band
(1260-1360)
E band
(1360-1460)
S band
(1460-1530)
C band
(1530-1565)
L band
(1565-1625)
U band
(1625-1675)
1300
1600
1500
1400
Wavelength (nm)
Opt. Commun. Window
BBFA
EDFA
近红外宽带荧光微晶玻璃的应用

## Slide 51
LED用荧光微晶玻璃
白光LED的结构
LED的老化
白光LED的光谱

## Slide 52
LED用荧光微晶玻璃
大大提高LED的使用寿命
使用温度更高，更适合于高功率LED及激光照明

## Slide 53
电致变色的微晶玻璃
通电后可以导致玻璃颜色的变化，主要用于与节能建筑等领域

## Slide 54
生物玻璃
生物玻璃是指能够满足或达到特定生物、生理功能的特种玻璃。
1969年， Hench等人首先发现了Na2O-CaO-SiO2-P2O5系统中的一定组成的玻璃能与活体骨形成强的机械结合。
生物玻璃材料大致可分为两大类：
  具有生物活性
  不具有生物活性的或近似惰性

## Slide 55
生物玻璃的制作
制备思路：Hench等在普通的Na2O-CaO-SiO2玻璃系统中加入6wt%的P2O5，使得材料在元素成分上与自然人体骨骼有所接近，这种材料不仅对人体无害，而且由于P2O5的加入，增加了生物活性。他们把这种材料叫做“生物玻璃”（Bioglass），从而揭开了玻璃和玻璃陶瓷材料作为生物体材料的序幕。
优点：对人体无害，与骨组织亲和性也好，而且还能够与周围的骨骼组织牢固的结合在一起。
应用情况：它的一些产品如牙科所用的ERMI和PerioGLAS粉、中耳骨、骨骼损伤修补等已进入市场或在临床应用中。
缺点：力学性能不够理想。不能直接应用于人体的承受载荷的部位，而主要用于骨填充材料和生物涂层。

## Slide 56
生物玻璃与骨的结合
生物玻璃浸在类人体溶液中时，将在表面建立起双电层和负的Zeta电势，从而诱导含碳的羟基磷灰石在生物玻璃表面的沉积和结晶，而羟基磷灰石是被公认在与硬或软体组织连接中起关键作用的物质
  Na2O-CaO-SiO2-P2O5 系统内有些组分的玻璃(如商品名为45S5 的玻璃)植入生物体内后能够与自然骨牢固地结合在一起，在体液环境中，从其表面溶出Na+，玻璃表面就生成富SiO2 凝胶层。生物玻璃溶解形成表面带负电荷的Si－OH，与不同种类的蛋白质通过氢键和离子胺键(-Si-O-H3N+-)结合形成高密度的蛋白吸附， 硅溶胶层和在其表面形成的碳酸羟基磷灰石(Ca10(PO4,CO3)6(OH)2，HCA)层具有高表面积，适合吸附大量的生物分子，从而促进细胞外响应。相比于带较低负电荷量的硅溶胶层，HCA 层表面能吸附更多的生物分子。

## Slide 57
生物玻璃与骨的作用机制
五步系列表面反应：
Hench在对生物玻璃的大量溶液实验积累了大量数据后，总结出生物玻璃在人体溶液中发生五步表面反应：
(A)玻璃中Na+和K+离子等与溶液中H+以及H3O+迅速交换，
Si-O-Na++H++OH-→Si-OH++ Na++ OH-
Si-O-Si键被溶解打断，在界面处形成许多Si-OH；
(C)Si-OH的聚合反应在玻璃表面形成一富SiO2的、多孔胶体层
Si-OH+OH-Si→Si-O-Si+H2O
Ca2+和PO43-或来源于玻璃体内或来源于溶液中，在富SiO2胶体层上聚集形成CaO-P2O5无定形相层；
随着OH-和CO32-从溶液中引进，CaO-P2O5无定形相层将转变成含碳的羟基磷灰石（HCA）多晶体。

## Slide 58
生物玻璃与骨的作用机制
成骨细胞在生物活性玻璃表面快速增殖与分化的机理：
是两种机制协同作用的结果:
一方面生物玻璃溶解导致局部硅离子浓度升高，从而促进成骨细胞新陈代谢的细胞内部响应；
另一方面，各种纤维，随着Ca2+及P(Ⅴ)从玻璃中溶出，并在骨胶原纤维周围以羟基磷灰石晶体的形态析出，生物活性玻璃与活骨二者就能自然地结合在一起了。

## Slide 59
其他用于骨修复的生物玻璃
Ceravital微晶玻璃: 1973年，西德的Bromer等人通过大幅度减少碱金属氧化物的含量，即减少钾、钠含量，增加钙、磷含量并应用玻璃的微晶技术，成功制备了Na2O-K2O-MgO-CaO-P2O5-SiO2系统的微晶生物玻璃，称为Ceravital微晶玻璃，又称赛拉维托玻璃。
基本成分：Na2Owt4.8%，K2Owt0.4%，MgOwt2.9%，CaO34.0wt%，P2O5wt11.7%，SiO2wt46.2%。
特点：生物活性低于45S5玻璃，但其机械性能却有了较大的提高，可以应用于受力不明显的骨缺损的填充，如颌骨的修补，也可作为骨水泥材料应用于临床上。
A-W微晶玻璃: 1982年，日本京都大学的小久宝正等研制成功
组成：含38wt%左右的磷灰石和34wt%左右硅灰石。
优点：(a)因不含碱金属氧化物，所以它的机械性能较好，是当前力学性能最好的医用微晶玻璃材料，各项力学性能均接近人骨，此外，它与骨骼组织的结合强度也较高。(b)由于β—硅灰石以针状形式析出，起到增强作用，使其具有很高的机械强度，抗弯强度可达157±8MPa，抗压强度可达1060±60MPa，高于自然骨的强度，是目前发现的唯一一种植入人体内后，其断裂不发生在界面而是发生在骨内部的生物材料。据在模拟体液中进行的实验表明，这种材料即使在体内连续不断地承受65 MPa的弯曲应力，也可维持10年以上不致损坏。(c)这种微晶玻璃中析出的针状硅灰石晶体呈无规则排列，机械加工性能也很好。
应用: 人工脊椎、人工脊椎间板、长管骨、长骨固定物、骨修补材料和骨髓插栓等。仅在日本，至2001年为止，A-W(A-W生物活性玻璃陶瓷的商用制品)作为人工脊椎骨、椎间盘、骼骨冠及空隙填充物等人工骨替代和修复材料就已经达到了6万多例成功的临床应用。
BGC人工骨:小久宝正在A-W微晶玻璃中添加少量Al2O3、B2O3研制成。
可加工生物玻璃陶瓷（ Bioverit 微晶玻璃）：为满足临床使用的需要，生物材料必须被加工成一定形状，这要求生物材料具有良好的可加工性。1983年，Holland等研制成功了商品名为Bioverit的可切削生物微晶玻璃。

## Slide 61
非生物活性玻璃
人工骨用生物玻璃
微晶玻璃材料MgO-Al2O3-TiO2-SiO2-CaF2具有好的耐酸碱腐蚀性，高的抗折、抗压强度，良好的耐磨性能，可以作为与骨头直接相连的高强度材料。
治疗用生物玻璃
主要有两种体系，并且这两种生物玻璃具有生物相容性，在体内是稳定无害的。
一种是以含有Fe2O3、Al2O3、Li2O等成分的有较强磁性的磷酸盐微晶玻璃。将其埋入肿瘤部位附近，当把该部位置于交流磁场下时，材料由于磁滞损耗而发热，于42-45℃杀死癌细胞。
另一种是以Y2O3-Al2O3--SiO2系统玻璃为代表的玻璃，经中子线照射，把玻璃中的钇变成半衰期为64 h 的射线，将其植入肿瘤部位附近， 射线可杀死癌细胞。

## Slide 62
人工骨用生物微晶玻璃

## Slide 63
非生物活性玻璃
人工齿冠用生物微晶玻璃
这类玻璃具有可铸造、可切削研磨加工；审美性高；强度高；导热系数低，对齿髓温度刺激性小；生物相容性好；与天然齿类似，可透过X射线；不溶出对人体有害离子等一系列优点。
根据玻璃中析出晶相的成分，人工齿冠用生物微晶玻璃又可分为SiO2系的云母系及CaO-P2O5系的磷酸钙或磷灰石系。